| Désignation | Tube poreux spécial FILTREX |
| --- | --- |
| Mentions particulières : |  |  |
| Obturation avec article OP01 (opercule de bouchage en PE-HD non fourni) pour diamètre 50 uniquement |
| Assemblage éléments : raccord d'écoulement standard de type "Nicoll" diamètre 50 mm ou 100 mm |
| Nature de l'essai | Résultats | Laboratoire |
|  | Essais mécaniques |  |
| Résistance à la compression sur génératrice (à nu) | 1200 Kgs/ml (à rupture) | CRITT Polymères |
| Résistance à la compression axiale sur génératrice (à nu) | 1800 Kgs/ml (à rupture) | CRITT Polymères |
| Porosité | 30% +-2 | CRITT Polymères |
| Débit au ML (essai réalisé sans pression) | 235L/H après 48H drain 50mm 341 L/H sur drain 100mm | CRITT Polymères |
| Colmatage au sable | Aucun colmatage après essais | CRITT Polymères |
|  | Essais hydrauliques |  |
| Résistance aux courants vagabonds | inattaquable par hydrolyse |  |
| Résistance aux produits chimiques | Insensibles aux agents acides ou basiques |  |
| Résistance aux micro-organismes | Insensibles |  |
| Résistance aux racines végétales | Les racines ne peuvent pénétrer dans les interstices du coprs poreux | Laboratoire essais Préfecture de Paris |
| Résistance aux sels minéraux | S'oppose aux cristallisations sur le support | Laboratoire des aéroports de Paris |
| Résistance au colmatage | Pas de fixation de matières colloïdales | Ministère de l'équipement de Lyon |

| Produit | Drain Poreux | Drain Poreux | Drain Poreux | Drain Poreux |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Référence | D1MD50 (ex série E) | D2MD50 (ex série E) | D1MD100 (ex série I) | D2MD100 (ex série I) |
| Longueur de l'élément | 1ML | 2ML | 1ML | 2ML |
| Diamètre extérieur | 50 mm | 50 mm | 100 mm | 100 mm |
| Diamètre intérieur | 32 mm | 32 mm | 75 mm | 75 mm |
| Epaisseur des parois | 9 mm | 9 mm | 12,5 mm | 12,5 mm |
| Poids de l'élément en Kgs | 0,8 | 1,8 | 2,7 | 5,6 |